| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 屋面找坡层施工技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 一、材料要求 P.O32.5水泥、粉煤灰（二级）、粘土陶粒等。 二、主要机具 1、机动机具：砂浆搅拌机、平板振捣器。 2、施工工具：大小平锹、铁板、手推车、木抹子、木杠等。 三、作业条件： 1、将屋面上的垃圾、杂物等清理干净，凸出基层上的水泥浆、灰渣用凿子凿掉并清理干净；各种出屋面管道封堵密实，自检合格后，报项目部验收合格。 2、找坡层用陶粒提前用热水闷透，闷透时间不小于5d。 四、操作工艺 1、清理基层： 将屋面保温层上的垃圾、杂物等清理干净。 2、水泥粉煤灰粘土陶粒找坡2％： 2.1铺好聚苯板保温层后，在平屋面上面施工配比为：P.O32.5水泥：粉煤灰（二级）：粘土陶粒＝1：0.2：3.5（重量比）的陶粒混凝土向雨水口处找坡。 2.2施工时，找坡层最薄处30mm，找坡坡雨水口，坡度5％。为便于排水，排水沟沿长度方向找坡2％。 2.3施工过程中，根据找坡长宽尺寸计算厚度，然后立杆做标志，以便于施工过程中控制厚度。施工前，检查保温板层的平整度，然后将拌制均匀的材料依次铺放在保温板上。材料拌制顺序：陶粒＋粉煤灰＋水泥＋水，搅拌时必须将骨料拌和均匀后方可加水，加水量要适当，先加到粉煤灰和水泥不起灰，然后逐步粗略找平，根据需要在适当加水。 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 屋面找坡层施工技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 2.4混凝土采用机械分层振捣抹压，以保证砼密实。平板式振捣器要振捣均匀，平板振捣器振捣时覆盖上次振捣器振捣宽度的三分之一，且按东西方向拖动振捣器由北端向南端进行，严防漏振，并用木抹子赶压两至三遍拍压密实，防止产生裂缝。浇筑过程中严格控制标高，拉线分层抹平，并用坡度尺逐一进行检查，确保坡向正确。 2.5砼浇筑完毕后，及时进行洒水养护，确保找坡层达到一定强度。 2.6施工前仔细检查屋面结构标高，确保屋面防水层泛水高度不小于25cm。 2.7施工中注意材料严禁在楼面上集中堆放，以免对结构楼板产生不利影响。找坡层压平压实后，上面做20mm厚1：3水泥砂浆（体积比）找平层，压光面。 五、质量要求 1、保证项目： 1.1水泥粉煤灰粘土陶粒砼拌制均匀，分层铺设，压实适当，表面平整、密实。 1.2找坡正确，无倒坡和积水，坡向雨水口。 六、成品保护 1、施工中将拌制均匀的材料铺放在保温板上时，注意保护已完成的聚苯板保温层，如发现保温板有破损及时更换。 2、下雨天不得施工找坡层，已施工部分在下雨之前用塑料布或彩条布覆盖严密，防止雨淋。 七、安全措施 1、现场施工人员必须戴安全帽。 2、刮五级（含五级）以上大风和雨天，避免在屋面上施工。 3、施工现场严禁烟火。 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。